htpp://vzrti.ru

e-mail: vzrti@mail.ru

тел.: 8-800-222-49-59

Резиновая смесь 3825 НТА

НД: ТУ 38 005 1166-2015

Цвет: черный

Назначение: формовые резиновые и резинометаллические детали подвижных и неподвижных

соединений, работающих при статической деформации

Гарантийный срок хранения: 4 месяца

Температура эксплуатации: от -30 °С … до +100 °С, кратковременно +130°С

Рабочая среда: топлива, масла, спирт, вода

Технологические свойства: формуется, шприцуется под заготовку

Физико-механические показатели резиновой смеси

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Твердость, Шор А | 80-92 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа | Не менее 10,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | Не менее 140 |
| Температурный предел хрупкости, °С | Не выше -28 |
| Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при t=100°С в течение 72ч, % | От -60 до -10 |
| Изменение массы образца в топливе ТС-1 при t=23°С в течение 24ч, % | От -1,5 до 1,5 |
| Изменение массы образца в масле АМГ-10 при t=70°С в течение 24ч, % | От -5 до 2 |
| Изменение массы образца в масле МС-20 при t=130°С в течение 24ч, % | Не более -10 |

Вулканизационная кривая резиновой смеси 3825 НТА