htpp://vzrti.ru

e-mail: vzrti@mail.ru

тел.: 8-800-222-49-59

Резиновая смесь 51-1683 НТА

НД: ТУ 38 005 1166-2015

Цвет: черный

Назначение: формовые уплотнительные детали подвижных и неподвижных соединений

Гарантийный срок хранения: 3 месяца

Температура эксплуатации: от -55 °С … до +130 °С, кратковременно +140°С

Рабочая среда: топлива, масла.

Технологические свойства: формуется, шприцуется под заготовку

Физико-механические показатели резиновой смеси

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Твердость, Шор А | 73-83 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее | 11,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 130 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при t=-40°С, не менее | 0,2 |
| Относительная остаточная деформация сжатия на 20% в топливе ТС-1 при t=150°С в течение 24ч, %, не более | 35 |
| Изменение объема образца в топливе ТС-1 при t=150°С в течение 24ч, % | От 0 до 10 |
| Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при t=100°С в течение 72ч, % | От -60 до 0 |

Вулканизационная кривая резиновой смеси 51-1683 НТА