htpp://vzrti.ru

e-mail: vzrti@mail.ru

тел.: 8-800-222-49-59

Резиновая смесь 7-В-14 НТА

НД: ТУ 38 005 1166-2015

Цвет: черный

Назначение: формовые резиновые и резинометаллические детали подвижных и неподвижных соединений, работающих при статической деформации

Гарантийный срок хранения: 4 месяца

Температура эксплуатации: от -60 °С … до +100 °С, кратковременно +130°С

Рабочая среда: топлива, масла.

Технологические свойства: формуется, шприцуется под заготовку

Физико-механические показатели резиновой смеси

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Твердость, Шор А | 72-79 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа | Не менее 10,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | Не менее 160 |
| Температурный предел хрупкости, °С | Не выше -48 |
| Относительная остаточная деформация сжатия на 30% в масле АМГ-10 при t=100°С в течение 72ч, % | Не более 60 |
| Изменение объема образца в масле АМГ-10 при t=70°С в течение 24ч, % | От 2 до 12 |
| Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при t=100°С в течение 72ч, % | От -55 до -5 |
| Изменение массы образца в масле АМГ-10 при t=70°С в течение 24ч, % | От -1 до 8 |

Вулканизационная кривая резиновой смеси 7-В-14 НТА