htpp://vzrti.ru

e-mail: vzrti@mail.ru

тел.: 8-800-222-49-59

Резиновая смесь НО-68-1 НТА

НД: ТУ 38 005 1166-2015

Цвет: черный

Назначение: формовые и шприцованные резиновые детали ограниченно подвижных и неподвижных соединений.

Гарантийный срок хранения: 2 месяца

Температура эксплуатации: от -55 °С … до +100 °С

Рабочая среда: воздух, топлива, масла, смазки.

Технологические свойства: формуется, шприцуется под заготовку.

Физико-механические показатели резиновой смеси

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Твердость, Шор А | 55-67 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа | Не менее 8,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | Не менее 250 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия при t=-50°С | Не менее 0,2 |
| Относительная остаточная деформация сжатия на 20% в воздухе при t=70°С в течение 24ч, % | Не более 35 |
| Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при t=100°С в течение 72ч, % | От -50 до 0 |
| Изменение объема образца в масле АМГ-10 при t=70°С в течение 24ч, % | От 11 до 24 |
| Изменение массы образца в масле АМГ-10 при t=70°С в течение 24ч, % | Не более 15 |
| Относительная остаточная деформация сжатия на 30% в масле АМГ-10 при t=100°С в течение 72ч, % | Не более 60 |

Вулканизационная кривая резиновой смеси НО-68-1 НТА