htpp://vzrti.ru

e-mail: vzrti@mail.ru

тел.: 8-800-222-49-59

Резиновая смесь ИРП-1068

НД: ТУ 38 005 204-84

Цвет: черный

Назначение: подвижные и неподвижные уплотнительные детали

Гарантийный срок хранения: 4 месяца

Температура эксплуатации: от -30 °С … до +130 °С

Рабочая среда: топлива, масла.

Технологические свойства: формуется, шприцуется под заготовку

Физико-механические показатели резиновой смеси

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Твердость, Шор А | 75-90 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее | 9,8 |
| Относительное удлинение при разрыве, % , не менее | 200 |
| Температурный предел хрупкости, °С, не выше | -26 |
| Относительная остаточная деформация сжатия на 20% в воздухе при t=100°С в течение 24ч, %, не более | 70 |
| Изменение объема образца в смеси изооктан+толуол (объемное соотношение 7:3) при 23°С в течение 24ч, %, не более | 40 |
| Изменение объема образца в СЖР-3 при 100°С в течение 24ч, %, не более | 20 |
| Изменение твердости в СЖР-3 при 100°С в течение 24ч, %, не более | От -15 до 15 |
| Изменение относительного удлинения после старения в воздухе при 100°С в течение 24ч, % | От -40 до 0 |
| Изменение твердости после старения в воздухе при 100°С в течение 24ч, % | От -10 до +10 |

Вулканизационная кривая резиновой смеси ИРП-1068