htpp://vzrti.ru

e-mail: [vzrti@mail.ru](mailto:vzrti@mail.ru)

тел.: 8-800-222-49-59



Резиновая смесь ВЗ-3-3

Цвет: зеленый

**Назначение:** уплотнительные резиновые и резинометаллические детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений.

**Гарантийный срок хранения:** 2 месяца


**Температура эксплуатации**: от -20 °С … до +200 °С, кратковременно +230°С

**Рабочая среда:** воздух, топлива, масла, смазки

**Технологические свойства**: формуется

Физико-механические показатели резиновой смеси

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Твердость, Шор А, не менее | 85 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее | 20 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 150 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | -20 |
| Изменение массы при воздействии смеси изооктан и толуол в соотношении 7:3 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %, не более | 1 |
| Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (25±5) % в течение 24ч при температуре 200 °С , %, не более | 45 |
| Изм. Твердости после старения 250°С х 70ч, Шор А | От 0 до 5 |
| Изм. Прочности 250°С х 70ч, %, не более | -30 |
| Изм. Удлинения 250°С х 70ч, %, не более | -15 |



Вулканизационная кривая резиновой смеси ВЗ-3-3