htpp://vzrti.ru

e-mail: vzrti@mail.ru

тел.: 8-800-222-49-59



**Резиновая смесь ВЗ-3-6**

**Цвет:** зеленый

**Назначение:** уплотнительные детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений.

**Гарантийный срок хранения**: 3 месяца

**Температура эксплуатации:** от -35 °С … до +200 °С, кратковременно +230°С

**Рабочая среда:** воздух, топлива, масла, смазки

**Технологические свойства:** формуется, шприцуется под заготовку

Физико-механические показатели резиновой смеси

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение  |
| Твердость, Шор А | 60-70 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее | 10 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 250 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | -35 |
| Изменение массы при воздействии смеси изооктан и толуол в соотношении 7:3 в течение 24ч при температуре (23±3)°С, %, не более | 1 |
| Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (25±5) % в течение 24ч при температуре 200 °С , %, не более | 15 |
| Изм. Твердости после старения 250°С х 70ч, Шор А | От -5 до 5 |
| Изм. Прочности 250°С х 70ч, % | От 0 до 20 |
| Изм. Удлинения 250°С х 70ч, % | От -15 до 0 |



Вулканизационная кривая резиновой смеси ВЗ-3-6