htpp://vzrti.ru

e-mail: vzrti@mail.ru

тел.: 8-800-222-49-59



Резиновая смесь ВЗ-4-1

Цвет: черный

**Назначение:** уплотнительные резиновые детали неподвижных и ограниченно подвижных соединений.

**Гарантийный срок хранения:** 3месяца

**Температура эксплуатации**: от -60 °С … до +150 °С

**Рабочая среда:** воздух в т.ч. с повышенным содержанием озона, слабые растворы кислот и щелочей.

**Технологические свойства**: формуется, шприцуется под заготовку на двухшнековой шприцмашине.

Физико-механические показатели резиновой смеси

|  |  |
| --- | --- |
| Показатель | Значение |
| Твердость, Шор А, не менее | 70 |
| Условная прочность при растяжении, Мпа, не менее | 20 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 |
| Температура хрупкости, °С, не выше | -60 |
| Относительная остаточная деформация при постоянной величине сжатия в воздухе (20±5) % в течение 24ч при температуре 150 °С , %, не более |  60 |
| Изменение относительного удлинения 150°С х 72ч, %, не более | От -40 до 15 |



Вулканизационная кривая резиновой смеси ВЗ-4-1